## Slide 1
离子膜电渗析分离碱性料液
答辩人：XXX

## Slide 2
目录
Contents
研究背景与意义
研究进展
实验方法、结果与讨论
结论
总结与展望
Notes: <number>

## Slide 3
过渡页
研究背景与意义
研究进展
实验方法、结果与讨论
结论
总结与展望
Notes: <number>

## Slide 4
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
4/27
背景和意义
铝生产过程产生的氧化铝碱性料液的传统处理方法如萃取法、酸碱中和法、蒸发法等对于设备的要求高，效率低。
铝的冶炼过程中会产生大量的碱性废水，碱性废水会污染地表水，影响生态平衡，同时也会造成土壤的污染。
碱性废水中往往会含有大量碱液和少量金属离子，如果不经过处理就直接排放，造成大量可利用资源的浪费。
将电渗析技术应用于提取氧化铝碱性料液中的碱液工段，不仅可以分离出碱液，还可以将提取出来物质使用于下一工序，不仅节约成本，也具有很好的环保效益。
意义

## Slide 5
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
5/27
电渗析的定义和作用
是以电位差为驱动力的膜分离过程，能够有效地分离溶液中阴、阳离子，从而实现料液的分离。
可以实现对溶液的浓缩、提纯、精制以及淡化。
www.51pptmoban.com 搜集整理

## Slide 6
过渡页
研究背景与意义
研究进展
实验方法、结果与讨论
结论
总结与展望
Notes: <number>

## Slide 7
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
7/27
国内外研究进展
针对氧化铝生产中生成的赤泥废液，有相关文献报道，进行废碱液的回收。但是对碱性料液的处理，报道较少！
国外有相关专利报道，针对铝或铝合金用氢氧化钠进行蚀刻后产生的碱性废液，用电解电渗析方法进行碱和铝等的回收。该法在回收过程中极易产生氢氧化铝等沉淀，会对膜产生污染，同时，该操作过程为间歇不连续的，不利于实际生产。
VS
Notes: 针对氧化铝生产中生成的赤泥废液，其中含有大量废碱液，有相关文献报道进行回收碱液，但是对碱性料液的分离不能够进行处理！
国外有相关专利报道，用电解电渗析方法针对铝或铝合金用氢氧化钠溶液进行蚀刻后产生的碱性废液进行碱和金属如铝的回收。该法在回收过程中极易产生氢氧化铝等沉淀，会对膜产生污染，同时，该操作过程为间歇不连续的，不利于实际生产。
<number>

## Slide 8
过渡页
研究背景与意义
研究进展
实验方法、结果与讨论
结论
总结与展望
Notes: <number>

## Slide 9
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
9/27
实验方案
设计四种不同的电渗析膜堆，在恒定电流和料液浓度的情况下，考察分离NaOH+Na(AlOH)4料液的能力，优选出一种膜堆，再考察工作时间对分离能力的影响
在优化后的条件下进行连续性分离操作，共连续回收10次，考察膜在分离过程中的稳定性
最后，先将膜在料液中分别浸泡3天、7天、14天，再进行料液的分离，研究腐蚀时间对膜性能的影响。

## Slide 10
10/27
1.实验装置
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
实验条件
1.阳膜（FSB膜），阴膜（AM-QP-30膜）；
2.运行时间4h，电流密度350mA/cm2
电极液（0.5mol/LNaSO4,500ml）
回收液（0.1mol/LNaOH,500ml）
料液（ 1.5mol/LNaOH+0.8mol/L NaAl(OH)4,500ml； ）
Notes: 阳膜为FSB膜---合肥科佳膜技术有限公司提供，阴膜为AM-QP-30膜---课题组研发
<number>

## Slide 11
11/27
膜堆的设计
Model 1
Model 4—三重复单元
Model 3—二重复单元
Model 2
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
Notes: 四种不同的膜堆，C为阳离子交换膜，A为阴离子交换膜；
<number>

## Slide 12
12/27
实验结果
OH-和Al(OH)4-浓度随时间变化曲线图
OH-、Al(OH)4-、αk随膜堆变化曲线图
分析
1.从Model1到Model4，碱回收量逐渐增大 ；
2.随着重复单元数增加，偏铝酸根离子浓度增加较为明显 ；
1.随着重复单元数增加，OH-的回收率和铝泄漏率都逐渐增加；对Model4铝泄漏率过大不利于实际生产；
2.αk下降较为明显。
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
Notes: 左图：模型1和模型2的OH-浓度增加，原因阳离子被抑制；模型3和模型4OH-浓度明显增加，原因为重复单元室增加！
右图：模型1和模型2偏铝酸根离子泄漏铝基本一致，模型3和4增加，原因是重复单元数增加；OH-的回收率有23.5%增加至72.5%；αk都较大，但是能够满足工业生产要求
<number>

## Slide 13
13/27
不同膜堆电压值-时间变化曲线
电流效率、能耗值与膜堆之间关系图
分析
电压下降的原因是回收室离子浓度增加，电导率增加以及膜堆中温度有一定的升高。
1.单重复单元的膜堆能耗均较高；
2.随着重复单元数增加，能耗下降比较明显；
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
优选膜堆为Model4，考虑到铝泄漏率不能够太高，考察运行时间的影响。
从Model1到Model4，膜的数量分别为3、4、5、7，因此膜堆的电阻也增加，所以电压曲线逐渐上升；
Notes: 左图：而后Model1和Model2缓慢降低，Model4最终趋于稳定平衡，Model3的电压值在回收末段有所回升。从Model1到Model4，电压值整体上出现上升趋势，原因是离子交换膜数量的增加（从3张增加到7张），导致隔室数量增加（从4个增加到8个）
右图：模型2的电流效率比模型1大，原因更多OH-别回收，模型3和4OH回收增加，当电流效率降低，原因重复单元数增加；模型1和2能耗相当，但是3和4急剧下降，因为更多的OH-被回收。
<number>

## Slide 14
T (min) | OH- (%) | Al(OH)4- (%) | αk | 能耗（kWh/kg） | 电流效率（%）
180 | 63.4 | 13.9 | 8.9 | 8.75 | 71.1
210 | 66.7 | 18.6 | 7 | 9.50 | 64.1
240 | 72.5 | 23.6 | 6 | 9.85 | 61.0
随着时间的增加，OH- ，Al(OH)4-和能耗均逐渐增加，其中Al(OH)4-增加较为明显，αk和电流效率有所下降，综合考虑，建议运行时间为180分钟。
运行时间对膜堆4的影响
14/27
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望

## Slide 15
15/27
阳膜为FSB和阴膜为AM-QP-30膜
膜堆为Model 4
运行次数为10次，每次运行时间均为180分钟
电流密度为350mA/cm2。
Cr,OH-、Cr, Al(OH)4-随时间变化曲线图
电压值随时间变化曲线图
分析
1.回收室碱的浓度及偏铝酸根离子的浓度变化趋势基本一致，
2.电压值比较稳定，随着运行次数的增加仅有微弱的上升，原因可能是膜受到轻微的污染。
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
2.连续分离实验：
2.1 实验I
Notes: 左图：第一组的OH-高于其他组，而Al(OH)4-的低于其他组，因为膜受到一定的污染；2到10组，较稳定，因为膜的稳定性较好；
右图：总体的电压值比较稳定，说明膜的稳定性好。
<number>

## Slide 16
16/27
AM-QP-30阴膜更换为FQB阴膜，其余条件不变。
Cr,OH-，Cr,Al(OH)4-随时间变化曲线
电压值随时间变化曲线
分析
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
1.回收室碱的浓度及偏铝酸根离子的浓度变化趋势基本一致，
2.电压曲线随运行次数的增加有明显上升，可能原因是FQB阴膜受到腐蚀比较严重。
2.2 实验II：
Notes: 左图：OH-浓度和Al(OH)4-变化趋势与图3.5一样，但是180分钟时OH-浓度比3.5低，Al(OH)4-比3.5图高，说明AM-QP-30比FQB分离性能好；
右图：电压值总体水时间推移而下降，但是随实验次数增加而增大，原因是膜的腐蚀比较严重。
<number>

## Slide 17
实验组数 | OH- (%) | Al(OH)4- (%) | αk | 能耗（kWh/kg） | 电流效率（%）
1 | 59.2 | 12.9 | 9.2 | 10.06 | 67.0
2 | 54.4 | 13.8 | 8.0 | 10.68 | 61.6
5 | 54.7 | 14.2 | 7.9 | 10.88 | 61.9
6 | 53.7 | 15.1 | 7.4 | 11.30 | 60.7
9 | 56.9 | 15.0 | 7.5 | 11.56 | 60.4
10 | 54.1 | 14.6 | 7.4 | 12.26 | 57.4
17/27
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
实验I—阴膜为AM-QP-30膜

## Slide 18
实验组数 | OH- (%) | Al(OH)4- (%) | αk | 能耗（kWh/kg） | 电流效率（%）
1 | 57.8 | 17.7 | 6.7 | 10.69 | 65.4
2 | 47.5 | 16.2 | 6.1 | 12.79 | 53.7
5 | 51.5 | 18.3 | 5.8 | 12.46 | 58.3
6 | 51.4 | 17.7 | 6.0 | 12.85 | 58.1
9 | 55.5 | 18.3 | 6.2 | 12.84 | 62.8
10 | 52.5 | 18.7 | 5.9 | 14.68 | 59.5
OH-和Al(OH)4-稳定在一定的范围，αk没有明显减小，能耗有所升高，电流效率有所减小。可能原因是膜受到污染。
两者碱回收率相差不大，实验II中的Al(OH)4-明显大于I中，αk小于1中，能耗高于实验1，电流效率也有所下降。因此，AM-QP-30膜的性能优于FQB膜。
18/27
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
实验II—阴膜为FQB膜

## Slide 19
19/27
连续实验膜污染研究
AM-QP-30和FQB阴膜实验前后扫描电镜图
AM-QP-30膜进行分离实验前
AM-QP-30膜进行分离实验后
FQB膜进行分离实验前
FQB膜进行分离实验后
分析
进行分离实验后膜的表面有沉淀析出，原因是料液中偏铝酸根离子水解生成Al(OH)3沉淀。
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
解决办法：实验结束后向装置中通入稀酸除去沉淀！
Notes: 进行分离实验后的膜表面有沉淀析出，成分为Al(OH)3,膜受到了污染！
<number>

## Slide 20
20/27
3.1 质量损失率分析
质量损失率随腐蚀时间变化曲线
分析
随着腐蚀时间增加，两种膜的质量损失率增加，但是FQB膜损失率更高，在三天时达到40%以上，明显高于AM-QP-30膜，说明AM-QP-30膜更耐腐蚀。
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
3.腐蚀时间对膜的影响
Notes: 腐蚀时间增加，质量损失率也增加，FQB的质量损失率高于AM-QP-30，说明AM-QP-30比FQB耐腐蚀。
<number>

## Slide 21
21/27
扫描电镜分析
AM-QP-30膜腐蚀3天后
AM-QP-30膜腐蚀7天后
AM-QP-30膜腐蚀14天后
FQB膜腐蚀3天后
分析
AM-QP-30膜腐蚀3天后，膜表面没有明显变化，腐蚀7天后表面变得轻微粗糙，原因是膜表面有掉料现象；14天后掉料较严重，膜表面更加粗糙，说明膜受到较严重的腐蚀；FQB腐蚀3天后，膜表面出现了许多小孔，说明膜受到较严重腐蚀。因此AM-QP-30膜更加耐腐蚀。
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
可否将膜应用于ED实验？
Notes: AM-QP-30腐蚀7天后表面比腐蚀3天粗糙，腐蚀14天最粗糙；FQB膜腐蚀3天后出现许多孔；说明AM-QP-30膜性能比FQB要好。
<number>

## Slide 22
22/27
实验结果分析
Cr,OH-，Cr,Al(OH)4-随时间变化曲线图
电压值随时间变化曲线图
分析
1.分离效率没有明显差异，说明膜具有较好的耐腐蚀性；
2.腐蚀时间越长，电压值越小。
腐蚀3天的电压曲线与未腐蚀的膜的电压曲线基本一致，随着腐蚀增加，电压曲线有所下降，原因是膜受到腐蚀，有掉料现象出现，膜变薄，面电阻减小，
但是，如果膜腐蚀足够严重，将会严重影响膜的性能，如在实验中会产生正渗透现象。
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
Notes: 左图：AM-QP-30腐蚀0、3、7、14天后的分离效率没有明显差异，说明膜具有更好的耐腐蚀性；
右图：腐蚀时间为0天河3天的电压值曲线一致，而腐蚀时间7天和14天的电压值则下降；原因是膜的面电阻减小，腐蚀时间越长，膜堆电压值越小，但是不能够腐蚀太长时间，否则分离效果很差，出现渗透现象！
<number>

## Slide 23
过渡页
研究背景与意义
研究进展
实验方法、结果与讨论
结论
总结与展望
Notes: <number>

## Slide 24
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
24/27
实验结论
膜堆构型对电渗析过程影响不同，重复单元增加效果较好；
重复单元数多的Model 4分离效果比其他膜堆好；
AM-QP-30膜比FQB膜更加耐腐蚀，分离效果更好；
电渗析分离受膜的腐蚀时间、电流大小以及运行时间等多个因素的影响。

## Slide 25
过渡页
研究背景与意义
研究进展
实验方法、结果与讨论
结论
总结与展望
Notes: <number>

## Slide 26
背景与意义
研究进展
方法、结果与讨论
结论
总结与展望
26/27
提高膜的选择性；
提高碱的回收率；
降低能源消耗值。

## Slide 27
欢迎提问
Thank you